#### Strona tytułowa:

#### PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót budowlanych:

Remont drogi w m. Stany nr 101119R ul. Dąbalska

od km 0+310 do km 0+350 jezdnia lewa

od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa

Nazwy i Kody:

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

D-04.00.00 Podbudowy

D-05.00.00 Nawierzchnie

##### D-06.00.00 Roboty wykończeniowe

##### D-10.00.00 Roboty inne

Nazwa i adres Zamawiającego:

###### Gmina Bojanów z siedzibą Urzędu w Bojanowie

Nazwa i adres jednostki opracowującej:

###### mgr inż. Piotr Śliwiński, 37-405 Pysznica, ul. Topolowa 18A

Data opracowania:

22.03.2012 r

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

## OPIS TECHNICZNY

Planowany remont drogi gminnej polegać będzie na:

- lokalnym mechanicznym wykonaniu koryta i profilowaniu i zagęszczeniu istniejącej nawierzchni,

- lokalnym wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego gr. 15 cm po zagęszczeniu, zaklinowanego klińcem gr. 3 cm po zagęszczeniu,

- wykonaniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy) w ilości 100 kg / m 2  (warstwa o grubości średnio 4 cm) na odcinku od km 0+310 do km 0+350 jezdnia lewa i 75 kg / m 2 (warstwa o grubości średnio 3 cm) na odcinku od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa,

- wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm na odcinku od km 0+310 do km 0+350 jezdnia lewa i 3 cm                     na odcinku od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa,

- wykonaniu obustronnych poboczy z materiału kamiennego – mieszanka niesortowana 0-31,5 mm, gr. 11 cm po zagęszczeniu na odcinku od km 0+310 do km 0+350 jezdnia lewa i 9 cm po zagęszczeniu na odcinku od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa.

Parametry geometryczno - konstrukcyjne nawierzchni jezdni.

Planuje się wykonanie remontu przy zachowaniu istniejących parametrów geometrycznych dla korony drogi, tj.:

- na odcinku od km 0+310 do km 0+350 jezdnia lewa – szer. nawierzchni 3,0 m,

na odcinku od km 0+115,6 do km 0+169 jezdnia prawa – szer. nawierzchni od 4,5 do 3,5 m,

szerokość poboczy - 0,5 m.

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

| Lp. | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| I. |  | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach w terenie równinnym (roboty pomiarowe): km 0+310 - 0+350 jezdnia lewa; 0,040 km, km 0+115,6 - 0+169 jezdnia prawa; 0,0534 km, Razem 0,0934 km | km | 0,0934 |
| II. |  | D-04.00.00 Podbudowy |  |  |
| 2. | D-04.01.01 | Koryto wykonywane na całej szerokości jezdni mechanicznie w gruncie kat. II – IV, głębokość koryta do 15 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłożą: km 0+310 - 0+350 jezdnia lewa; 40 m x 3 m = 120 m 2 km 0+115,6 - 0+169 jezdnia prawa; 15,6 m x 0,5 x (4,7 m + 3,7 m) = 65,52 m 2 37,8 m x 3,7 m = 139,86 m 2 Łuki poziome; R5,3 m = 9,4 m 2, R5m = 8,3 m 2 Razem 343,08 m 2 | m 2 | 343,08 |
| 3. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm zaklinowana klińcem grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: km 0+310 - 0+350 jezdnia lewa; 40 m x 3 m = 120 m 2 km 0+115,6 - 0+169 jezdnia prawa; 15,6 m x 0,5 x (4,7 m + 3,7 m) = 65,52 m 2 37,8 m x 3,7 m = 139,86 m 2 Łuki poziome; R5,3 m = 9,4 m 2, R5m = 8,3 m 2 Razem 343,08 m 2 | m 2 | 343,08 |
| 4. | D-04.08.01 | Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno – asfaltową (wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego) w ilości 100 kg / m 2 i 75 kg / m 2 (warstwy grubości śr. 4 i 3 cm): km 0+310 - 0+350 jezdnia lewa; 40 m x 3 m = 120 m 2 x 100 kg / m 2 // 1000 = 12 t km 0+115,6 - 0+169 jezdnia prawa; 15,6 m x 0,5 x (4,6 m + 3,6 m) = 63,96 m 2 37,8 m x 3,6 m = 136,08 m 2 Łuki poziome; R5,3 m = 9,4 m 2, R5m = 8,3 m 2 Razem 217,74 m 2 x 75 kg / m 2 // 1000 = 16,33 t Razem 28,33 t | t | 28,33 |
| III. |  | D-05.00.00 Nawierzchnie |  |  |
| 5. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm: km 0+310 - 0+350 jezdnia lewa; 40 m x 3 m = 120 m 2 | m 2 | 120 |
| 6. | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – asfaltowej (beton asfaltowy), grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm: km 0+115,6 - 0+169 jezdnia prawa; 15,6 m x 0,5 x (4,5 m + 3,5 m) = 62,4 m 2 37,8 m x 3,5 m = 132,3 m 2 Łuki poziome; R5,3 m = 9,4 m 2, R5m = 8,3 m 2 Razem 212,4 m 2 | m 2 | 212,4 |
| IV. |  | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |  |  |
| 7. | D-06.01.10 | Wykonanie poboczy, uzupełnienie materiałem kamiennym (mieszanka niesortowana 0-31 mm) wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. km 0+310 - 0+350 jezdnia lewa; 40 m x 0,5 m x 2 str x 0,11 m = 4,4 m 3 km 0+115,6 - 0+169 jezdnia prawa; 53,4 m x 0,5 m x 2 str x 0,09 m =4,81 m 3 Razem 9,21 m 3 | m 3 | 9,21 |
| V. |  | D-10.00.00 Roboty inne |  |  |
| 8. | D-10.01.05 | Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej (dostosowanie do wysokości niewelety nawierzchni drogi po remoncie) 3 szt. | szt. | 3 |

Objaśnienia:

# D - .. - .. - .. - kod specyfikacji technicznej

UWAGA:

Wycena jednostek obmiarowych dla poszczególnych pozycji przedmiaru robót winna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w specyfikacjach technicznych.

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Nr pozycji | Elementy scalone |
| --- | --- |
| 1 | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze |
| 2 - 4 | D-04.00.00 Podbudowy |
| 5 - 6 | D-05.00.00 Nawierzchnie |
| 7 | D-06.00.00 Roboty wykończeniowe |
| 8 | D-10.00.00 Roboty inne |